TW-RG736导热系数测试仪 (平板稳态法)

仪器概述：

1、测量热导率的方法大体上可分为稳态法和动态法两类。本测试仪采用稳态法测量不同材料的导热系数，其设计思路清晰、简捷、实验方法具有典型性和实用性。测量物质的导热系数是热学实验中的一个重要内容。

2、本测试仪由加热器、数显温度表、数显计时器等组成（采用一体化设计）。

技术参数：

1、电源：AC 220V; 50Hz 。

2、热源：加热铜块，采用36V安全电压加热

3、测试材料：硅橡胶、胶木板、金属铝、空气等，加围框可检测粉状、颗粒状、胶状材料。

4、测量温度范围：室温～100℃，精度±1℃。

5、计时部分：范围0～999.9s；分辨率0.1s。

6、 导热系数测量精度：≤10% 。

7、试样尺寸：Φ130×（1-100）mm 。

8、导热系数测试范围：0.1～300w/m·k。