通用耗材

1、直径（mm）：1.75

2、规格：1KG/每卷

3、密度（g/cm3）：1.24

4、熔融指数（g/10min）：5（190℃/2.16kg）或更优

5、拉伸强度（Mpa）至少达到 65

6、弯曲强度（Mpa）至少达到 87

7、质保 ★1 年质保

8、安全规格提供有效安全检测报告复印件

9、与其他3D打印设备有良好的兼容性